## Slide 1
Plastification de conducteurs à base de Nb3Sn sous chargements mécanique et thermique dans une structure d’aimant
24/09/2021
Guillaume Campagna, encadré par Etienne Rochepault et Simon Perraud

## Slide 2: Les aimants à base de Nb3Sn
Bobine Réelle
Câble de Rutherford, un matériau composite
Caractérisation mécanique par un test « Ten-stack »

## Slide 3: Problématique
Représentativité des « ten-stack » ?
Améliorer le modèle numérique : comportement élastique linéaire...
Comment caractériser mécaniquement les conducteurs à l’intérieur des aimants ?
Test de compression sur un « ten-stack » [Vallone et al., 2018]

## Slide 4: Structure SD – « Bladders and keys »
Baudruches neuve et hors service
ZOOM

## Slide 5: Design et Fabrication – Solution retenue
Simuler une section droite de bobine,
Utiliser 10 conducteurs (test « ten-stack »),
Mesurer les contraintes et déformations des câbles,
Avoir un champ de contrainte homogène,
Rentrer dans SD.
Objectifs :
Proposition de Design – vue en coupe
Bobine Réelle
Solution de l’étude paramétrique :

## Slide 6: Design et fabrication - Instrumentation
Extensomètres
  Calibration nécessaire (ambiante et cryogénique).
Mesure de la déformation :
Section droite de bobine fabriquée et instrumentée
Jauges de déformation cryogénique bidirectionnelle
  Contrainte du bloc est proche de la contrainte des câbles
  Etude de la sensibilité à la position.
Mesure de la contrainte :

## Slide 7: Design et Fabrication - Imprégnation
Bord d’échantillon, câbles découpés
Moule d’imprégnation SMC
Brute d’imprégnation

## Slide 8: Etude de la structure – Défauts géométriques
Assemblage culasse/couronne :
Comparaison simulation et mesure expérimentale : mise en avant d’un défaut géométrique de la couronne
Ovalisation de la couronne (observé à faible pression),
Modèle numérique est représentatif de la réalité.

## Slide 9: Etude de la structure – Fausse bobine
Assemblage avec une fausse bobine en aluminium
Modification du coefficient de friction culasse-couronne,
Validation du modèle numérique de la structure.

## Slide 10: Chargements mécaniques - Perturbations
Glissement des extensomètres :
Plastification du bloc en acier inoxydable :

## Slide 11: Chargements mécaniques – Résultats
Comportement plastique,
Comportement élastique cyclique,
  Comportement typique de « ten-stack » !
Deux comportements distincts :
Chart: deformation (µm/m)
Chart: deformation (µm/m)

## Slide 12: Chargements mécaniques – Résultats
Comportement plastique, pente à
Comportement élastique cyclique, pente à
  Comportement typique de « ten-stack » !
Deux comportements distincts :
Chart: deformation (µm/m)
Chart: deformation (µm/m)

## Slide 13: Chargements mécaniques – Ecrouissage 1/2
Module Young élastique :
Module Tangent :
Limite de plasticité :
Ecrouissage isotrope :
Contrainte en fonction de la déformation, identification des paramètres [Vallone et al., 2018]
Définition de l’écrouissage isotrope – notice ANSYS

## Slide 14: Chargements mécaniques – Ecrouissage 1/2
Module Young élastique :
Module Tangent :
Limite de plasticité :
Ecrouissage isotrope :
Contrainte en fonction de la déformation, comparaison entre un modèle numérique avec écrouissage isotrope et les données de [Vallone et al., 2018]
Définition de l’écrouissage isotrope – notice ANSYS
Chart: déformation (µm/m)
| 5315.42 | 5430.84 | 5712.85 | 6105.92 | 6499.01 | 6892.09 | 6776.68 | 6661.26 | 6545.84 | 6430.42 | 6315 | 6199.58 | 6315 | 6430.42 | 6545.84 | 6661.26 | 6776.68 | 6892.1 | 6776.68 | 6661.26 | 6545.84 | 6430.42 | 6315 | 6199.58
ANSYS EcrouIso 25MPa | 4.17 | 8.33 | 12.5 | 16.67 | 20.83 | 25 | 20.83 | 16.67 | 12.5 | 8.33 | 4.17 | 0 | 4.17 | 8.33 | 12.5 | 16.67 | 20.83 | 25 | 20.83 | 16.67 | 12.5 | 8.33 | 4.17 | 0
ANSYS EcrouIso 50MPa | 0 | 8.33 | 16.67 | 25 | 33.33 | 41.67 | 50 | 41.67 | 33.33 | 25 | 16.67 | 8.33 | 0 | 8.33 | 16.67 | 25 | 33.33 | 41.67 | 50 | 41.67 | 33.33 | 25 | 16.67 | 8.33 | 0
ANSYS EcrouIso 100MPa | 0 | 16.67 | 33.33 | 50 | 66.67 | 83.33 | 100 | 83.33 | 66.67 | 50 | 33.33 | 16.67 | 0 | 16.67 | 33.33 | 50 | 66.67 | 83.33 | 100 | 83.33 | 66.67 | 50 | 33.33 | 16.67 | 0
ANSYS EcrouIso 150MPa | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
données Vallone CHARGE | 5.15 | 8.46 | 10.66 | 17.28 | 25.74 | 36.03 | 44.85 | 55.88 | 67.28 | 81.25 | 96.32 | 113.97 | 127.57 | 142.28 | 154.78 | 168.38 | 179.41 | 190.44 | 198.16 | 200.74
données Vallone DECHARGE | 154.41 | 143.38 | 127.94 | 109.56 | 91.91 | 72.06 | 56.62 | 40.44 | 28.31 | 19.85 | 12.5 | 5.51
donnees Vallone RECHARGE | 5.88 | 14.71 | 26.47 | 40.07 | 56.99 | 75.74 | 95.59 | 110.66 | 125 | 137.13 | 146.32 | 154.04
decharge1 | 51.03 | 42.58 | 32.31 | 22.03 | 13.22 | 5.87
decharge 2 | 103.89 | 92.14 | 78.93 | 64.24 | 50.66 | 38.18 | 24.6 | 16.52 | 6.24
recharge1 | 52.5 | 38.55 | 26.43 | 15.79 | 7.71 | 5.14
recharge2 | 105.36 | 93.25 | 79.3 | 62.41 | 44.42 | 28.27 | 16.52 | 10.65 | 5.14

## Slide 15: Chargements mécaniques - Comparaison du modèle
Variation du modèle : et
  Proche des modules d’un « ten-stack » !
Le modèle sous-estime la contrainte, mais les pentes sont bonnes.
Contrainte en fonction de la déformation comparaison entre le modèle numérique avec écrouissage isotrope et données expérimentale (extensomètre D)
pente à
pente à

## Slide 16: Chargements thermiques - Protocole
Objectifs :
Tester la plasticité à température cryogénique,
Faire des cycles de chargement thermique.
Cycles thermique à l’azote liquide (77K) :
95% des contractions thermiques ont lieu (par rapport à 4K).
Pas besoin d’hélium liquide.
Acquisition seulement à 293K et 77K à cause de :
Compensation des jauges [Caruel, 2020],
Calibration des extensomètres.
Cryostat de SD
SD dans la glace

## Slide 17: Chargement thermique – Résultats 1/2
Observe une décharge de la couronne après un cycle thermique :
Phénomène observé dans de nombreux aimants.
Plastification des conducteurs de 125µm/m selon les extensomètres.
Déformation de la couronne au cours des différentes étapes de chargement
Chart: Etapes
| 0 bars | 250 bars, 6 blad. | 293K | 77K | 293K | 77K | 293K
SAMT | 354.4 | 1698.8 | 1453 | 2604.682 | 967.72 | 2444.8936 | 956.15
SBMT | 677.6 | 1911.4 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0
modele S*MT | 195.67 | 1859.9 | 1744.87 | 3090.82 | 1506.22 | 3056.06 | 1487.18

## Slide 18: Chargement thermique – Résultats 2/2
Pas de décharge du bloc, effet de la structure ?
Modèle numérique représente bien la mise en froid, moins bien la décharge…
Reste des doutes sur le modèle à température cryogénique.
Chart: Etapes
| 350 bars, 4 blad. | 0 bars | 250 bars, 6 blad. | 293K | 77K | 293K | 77K | 293K
BTMT | -874.9 | 0 | -523.4 | -476.63 | -998.2526 | -459.03 | -993.3826 | -446.9
BBMT | -813.3 | 0 | -442.3 | -417.27 | -877.6714 | 0 | 0 | -346.1
modele B*MT | -756.8 | -10.66 | -519.02 | -560.06 | -1028.01 | -745.73 | -1039.05 | -750.91
Déformation du bloc en acier inoxydable au cours des différentes étapes de chargement

## Slide 19: Conclusion
Développement au cours du stage :
  Nouveau type d’échantillon de section droite de bobine,
  Nouveau protocole de mesure validé.
Cycles mécaniques à température ambiante dans SD:
  Validation de l’utilisation des tests « ten-stack »,
  Modèle numérique amélioré avec l’écrouissage isotrope des conducteurs (, et )
Cycles thermiques cryogénique (77K) dans SD :
  Observation de la décharge de la couronne,
  Observation de la plastification des conducteurs à froid.

## Slide 20: Perspectives
Amélioration du modèle cryogénique avec plastification,
Amélioration du modèle avec écrouissage de l’acier inoxydable,
Faire un test « ten-stack » avec exactement le même câble,
Nouvelle mise à froid avec nouveau échantillon : observer une plus grande plastification,
Tester un nombre de charge/décharge plus grand (écrouissage cinématique).
Perspectives :

## Slide 21: Références
[Caruel, 2020] Caruel, M. (2020). Étude du comportement mécanique de structures soumises à des températures cryogéniques. Technical report, Irfu - CEA Saclay.
[Felice, 2006] Felice, H. (2006).Contribution à la conception des bobinages supraconducteurs de type dipolaire en Nb3Sn pour les accélérateurs de particules. Thèse de doctorat, Vandoeuvre-les-Nancy, INPL.
[Vallone et al., 2018] Vallone, G., Bordini, B., and Ferracin, P. (2018). Computation of the Reversible Critical Current Degradation in Nb3Sn Rutherford Cables for Particle Accelerator Magnets. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 28(4) :1–6.