## Slide 1: Mini prototypes de tubes Einstein Telescope Du tube bombé au Tube spirale 08/12/2023

## Slide 2: Partie 1
Le Tube Bombé

## Slide 3: Le Tube bombé
Nouvelle technologie
Faible épaisseur de tôle (1.6 mm)
Rigide en flexion
Bonne tenue au vide (CS ≈ 4)
Moins d’acier
+
Moins de support
=
Diminution des coûts

## Slide 4: Prototype de Tube bombé
① Tube
② Raidisseurs (x4)
③ Bride DN400 (x2)
2100 mm de long (incluant les brides)
400 mm de diamètre externe
1 mm d’épaisseur de tôle
Compatible avec le banc de test du CERN
Prototype réalisé de sorte à posséder les mêmes propriétés mécaniques que celles attendues sur le tube finale :
Facteur de sécurité linéaire d’environs 4

## Slide 5: Outillage de Fabrication
Chart: Comparison between ideal and real curvature
Déformé réelle | 1.5904 | 1.881 | 3.0666 | 4.389 | 5.691 | 6.8703 | 7.9717 | 8.9679 | 9.8866 | 10.723 | 11.488 | 12.183 | 12.812 | 13.378 | 13.882 | 14.329 | 14.718 | 15.053 | 15.334 | 15.563 | 15.74 | 15.867 | 15.944 | 15.97 | 15.947 | 15.874 | 15.751 | 15.577 | 15.351 | 15.074 | 14.743 | 14.357 | 13.915 | 13.414 | 12.853 | 12.228 | 11.538 | 10.778 | 9.946 | 9.0334 | 8.0421 | 6.9486 | 5.774 | 4.4797 | 3.1643 | 1.5754 | 1.5756
Ideal geometry :
True geometry :

## Slide 6: Fabrication du Prototype
Commandes auprès d’industriels
  découpe eau,
  Usinage,
Prototype en cours de réception
  Tôle a discuter
  Bride réception prévue 1ere semaine 2024
Pièces reprises en interne
Prototype financé sur fond propre
Objectif des tests sur le prototype :
Tester l’adéquation entre l’acier 441 et les contraintes liées à l’UHV
Tester le soudage sur de petites épaisseurs
Vérifier l’adéquation entre les simulations (fortement non linéaires) et la réalité physique de l’hydroformage.

## Slide 7: Bilan sur le prototype Bombé
Permet de valider un certain nombre de paramètres :
      robustesse du concept bombé,
      matériau,
      soudures,
      Modèle EF / Hydroformage, Flambage?
Permet de valider L‘outillage et éprouver la méthode de production
Nous aimerions étendre les tests en monitorant le prototype avec des Jauges de contrainte voire un test en caisson hyperbare pour tester le CS au flambage
Fabrication facilité par la petite taille du prototype ; Mise a l’échelle de l’outillage à repenser entièrement pour 120 km (exosquelette pour 15 m et étanchéité pour hydroformage)
Un design alternatif complémentaire permet de faciliter la production

## Slide 8: Partie 2
Le Tube Spiral

## Slide 9: Le Tube spiral
Nouvelle technologie
épaisseur de tôle un peu augmenté (2 mm)
Rigidité en flexion dépendante du type de soudure
Bonne tenue au vide (CS ≈ 4)
Fabrication à l’aide d’une tôle mise en forme puis enroulée
Possibilité de souder en continu durant la phase d’enroulement
Tube et raidisseur réalisés ensemble
Gain de temps
Même concept,
Performances identiques

## Slide 10: Scénario de fabrication
Tôle lisse
Tôle pliée
Tôle Enroulée
Tôle Enroulée et Soudée

## Slide 11: Fabrication du tube spiral
Soudage à la molette
(Utilisé dans l’automobile)
Soudage au TIG
TubeFormer Spiro
Profile bombé avec 2 ailes
  possible selon Spiro, mais adaptation de machine nécessaire
  Réaliste selon la CNIM et SATIL, mais développement nécessaire

## Slide 12: Profile Ajustable aux moyens de production
Hauteur de lèvre : 10 mm
Rayon : 5 mm
Hauteur de Bombé : 10 mm
Hauteur de lèvre : 3 mm
Rayon : 12 mm
Hauteur de Bombé : 14 mm
Hauteur de lèvre : 13 mm
Rayon : 2 mm
Hauteur de Bombé : 8 mm
Linear Buckling Safety Factor : 4.12
Linear Buckling Safety Factor : 4.12
Linear Buckling Safety Factor : 4.10
Mêmes valeurs pour :
Largeur de tôle (170 mm),
Epaisseur de tôle (1 mm)
Diamètre interne (400 mm)

## Slide 13: Outillage de réalisation de prototype
Réalisation d’un outillage de fabrication en vue de :
Valider les conditions de fabrication
Réaliser un petit prototype
Echanger avec les industriels sur la réalisation R&D d’une machine de production
Autres concepts possibles d’enroulement pour la réalisation d’un proto