## Slide 1
Dr. Aleksandr Zubtsovskii, Bharath Reddy Lakki Reddy Venkata, Prof. Dr. Xin Jiang
LOT, Institut für Werkstofftechnik, Universität Siegen
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
08.04.2025, Krakow
4th Annual IFAST meeting
15th IFAST WP9 meeting

## Slide 2
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
Tasks at Uni Siegen
Deposition studies: - NbTiN in CC800: DCMS and HiPIMS - Nb3Sn in BoxCoater: RFMS, “test” the material, SIS structures - MgB2 in PVD/SEY chamber: co-sputtering with RFMS on metal (Cu, Nb…) as well as insulating (AlN, TiO2, Al2O3) substrates
Substrate preparation: mechanical and electropolishing of Cu
Sample characterization: film morphology, microstructure +
PALS experiments (HZDR Germany, Sebastian Klug, Oskar Liedke) +
SC and RF properties (INFN-LNL Italy, Dorothea, Davide, Giovanni; IEE Slovakia, Eugen)

## Slide 3
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
Tasks Troubles at Uni Siegen
The SEM cathode is out of order

## Slide 4
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
Tasks Troubles at Uni Siegen
The SEM cathode is out of order
Problems with ”BoxCoater” system
Software issues
Roughing pump leakage
Heater and thermocouples
→ no Nb3Sn studies…
3. Low Tc for NbTiN

## Slide 5
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
Tasks at Uni Siegen
The SEM cathode is out of order
Problems with ”BoxCoater” system
Software issues
Roughing pump leakage
Heater and thermocouples
→ no Nb3Sn studies…
Attempts with RF-MgB2 co-sputtering
HiPIMS-NbTiN deposition studies

## Slide 6
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
Load lock chamber
PVD chamber
Adjustment of Mg and B deposition rates R (nm/min):
Variation of the cathode power and deposition pressure
RMg : RB = 3 : 2 to get MgB2
Substrate temperature: 300°C – 600°C ?
Ar pressure: 0.5 – 1 Pa
Deposition at RT and annealing?
co-MgB2: RF sputtering
MgB2 in PVD/SEY chamber
RFMS co-sputtering of MgB2
Mg, 0.6 Pa at 20 W (0.97 W/cm2)

## Slide 7
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
HiPIMS-NbTiN
Deposition parameters
N2 concentration
Deposition pressure
Cathode power
Substrate Bias
Substrate temperature
Critical temperature Tc
Experimental plan
Bharath Reddy
Lakki Reddy Venkata
LNL-INFN Team:
Christian Pira
Dorothea Fonnesu
Davide Ford
Giovanni Marconato
Enrico Cremonesi

## Slide 8
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
HiPIMS-NbTiN
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, N2 = 9%, T = 170°C Bias = -50V, d.c. = 10%
0.8 Pa
0.9 Pa
1.2 Pa
1.6 Pa
1.8 Pa
2.2 Pa
Effect of deposition pressure
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide
PALS experiments were conducted
Data are being analysed
AFM

## Slide 9
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
HiPIMS-NbTiN
Tc= 12.76 K
Tc= 13.69 K
Tc= 13.96 K
300 W
400 W
500 W
Deposition conditions:
N2 = 9%, Bias = -50V, pdep = 1.8 Pa, d.c. = 10%
Effect of cathode power
400 W
Tc= 12.96 K
d.c. = 20%

## Slide 10
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
HiPIMS-NbTiN
Tc= 15.10 K (14.80 K)
5 %
9 %
Tc= 14.03 K
Tc= ? K
12 %
13 %
Tc= 13.21 K
Tc= ? K
15 %
17 %
Tc= 12.63 K
Effect of N2 concentration
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, pdep = 1.6 Pa, Bias = -50V, d.c. = 20%

## Slide 11
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
HiPIMS-NbTiN
0 V
30 V
50 V
75 V
100 V
Tc= 13.66 K
Tc= 13.88 K
Tc= 14.51 K
Tc= 15.26 K (14.95)
Effect of substate bias
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, pdep = 1.2 Pa, N2 = 9%, d.c. = 10%
AFM

## Slide 12
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
HiPIMS-NbTiN
Effect of substate temperature
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, pdep = 1.6 Pa, N2 = 9%, d.c. = 10% Bias = -50V
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide
Effect of substate temperature
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, pdep = 1.6 Pa, N2 = 9%, d.c. = 10%
T = 300°C
PALS experiments conducted
Data are being analysed
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide

## Slide 13
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
DCMS-NbTiN
Deposition conditions:
Ptarget = 600 W, pdep = 0.5 Pa, T = 260°C, Bias = -50V
400 W | 5% N2 | 9% N2 | 15% N2
0.9 Pa | 14.3K-14.4K | 13.2K-13.6K | 12.9K
0.7 Pa | ? | 13.97 K | ?
0.5 Pa | 13.8 K | 14.42 K | ?
600 W | 5% N2 | 9% N2 | 15% N2
0.9 Pa | 14.2K | 14.5K-14.7K | 13.7K
0.7 Pa | ? | 14.1K | ?
0.5 Pa | ? | 14.6K | 13.3K
Pressure-power-N2 flow

## Slide 14
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
DCMS-NbTiN
High Tc – where?
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide
Low deposition pressure: 0.5-0.7 Pa
High cathode power: 600W (6.8 W/cm2)
Low N2 flow: <9%, related to the cathode power
Deposition temperature: “250°C” ???

## Slide 15
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
DCMS-NbTiN
HiPIMS
cathode
DC
cathode
DC
cathode
NbTi
alloy
target
Commercial coating system CC800/9
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, pdep = 0.9 Pa, N2 = 9%,
Bias = -50V, T = 260°C

## Slide 16
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
DCMS-NbTiN
HiPIMS
cathode
DC
cathode
DC
cathode
NbTi
alloy
target
Commercial coating system CC800/9
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, pdep = 0.9 Pa, N2 = 9%,
Bias = -50V, T = 260°C

## Slide 17
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
DCMS-NbTiN
HiPIMS
cathode
DC
cathode
DC
cathode
NbTi
alloy
target
Commercial coating system CC800/9
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide
Deposition conditions:
Ptarget = 400 W, pdep = 0.9 Pa, N2 = 9%,
Bias = -50V, T = 260°C
@ INFN-LNL, Dorothea, Davide

## Slide 18
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
Plans and outlook
Optimization of DC-NbTiN deposition: the problem in the target!!!
Results of Tc for HiPIMS-NbTiN: better, fine tunning of the parameters
PALS experiments for HiPIMS-NbTiN: influence of the substarte bias and deposition temperature
Deposition of multilayer (SS or SIS) is ongoing
Deposition of MgB2 in PVD/SEY chamber by RF co-sputtering
Deposition of Nb3Sn in BoxCoater: repair of the BoxCoater

## Slide 19
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

## Slide 20
Lehrstuhl für
Oberflächen- und
Werkstofftechnologie