## Slide 1: Bodai Agyagkő Formáció radionuklid-megkötésének mikroskálájú jellemzése szinkrotronsugárzással
Osán János1, Kéri Annamária1, Breitner Dániel1, Fábián Margit1, Rainer Dähn2 és Török Szabina1
1 MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Környezetfizikai Laboratórium, Budapest
2 Laboratory for Waste Management, Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen, Switzerland
.

## Slide 2: Tartalom
Nagyaktivitású radioaktív hulladék mélygeológiai tárolása
Befogadó kőzeten végzett makro- és mikroszkopikus vizsgálatok közötti kapcsolat
Szorpciós kísérletek Bodai Agyagkő Formáció magmintáiból készített vékonycsiszolatokon
Cs(I), Ni(II), Nd(III), U(VI)
Elemek közötti korreláció mikro-röntgenfluoreszcenciás elemeloszlási térképek alapján
Megkötésért felelős ásványi fázisok azonosítása többváltozós módszerekkel és mikro-röntgendiffrakcióval
Megkötés mechanizmusának jellemzése mikro-röntgenabszorpcióval
Következtetések

## Slide 3: IAEA Guidance on Waste Classification GSG-1 (2009)
Deep geological disposal
Intermediate depth disposal
Near surface disposal
Land fill disposal
Exemption/clearance
Decay storage

## Slide 4: Radionuklidok kikerülése hulladéktárolóban
HLW
HLW
Korrózió
Vízbetörés
Radionuklidok kikerülése
Kapcsolódás kolloidokhoz
Szorpció ásványokon
Denecke et al. alapján

## Slide 5: Kutatási fázisok a mélységi hulladéklerakó létesítése során
(IAEA SSG 14)

## Slide 6: Migráció – a radionuklidok kikerülésének fizikai–kémiai mechanizmusa
A mérnöki és természetes gátak összefüggő terjedési rendszert alkotnak.
Az erre felírható általános terjedési egyenlet:
c: aktivitás-koncentráció [Bq/kg] t: idő
A: advekció (a hordozó közeg: víz kényszeráramlása),
D: diffúzió / diszperzió: az adott komponens szétterülése a kémiai potenciál különbsége, illetve a heterogén mátrix pórusszerkezete miatt,
R: reakció (fizikai és kémiai szorpció = cserélődés vagy addíció),
P: csapadékképződés és ülepedés,
:radioaktív bomlás

## Slide 7
(Mecsekérc, 1997)
(Chikán, 2003)
Bodai Agyagkő Formáció
(BAF)

## Slide 8
 | 10 Å | Klorit | Analcim | Kvarc | Albit | Kalcit | Dolomit | Hematit
Ib-4 (510 m) | 71 | 2 |  | 6 | 5 | 9 | 1 | 4
Ib-4 (540 m) | 51 | 1 | 13 |  | 12 | 16 |  | 9
Delta-11 | 36 | 2 |  | 4 | 35 | 6 | 6 | 13
Röntgen pordiffrakció: nem jelentős (< 10 %) duzzadó agyagtartalom;
10-20 % közberétegzett klorit/szmektit agyagásvány 50 % duzzadó komponenssel az Ib-4 (540 m) mintában.
Transzmissziós elektronmikroszkópia: hematit nanokristályok illitlemezek között
Katódlumineszcencia: Delta-11 két generációs kalcit és dolomit; Ib-4 egy generációs kalcit
Delta-11
Ib-4 (540 m)
Delta-11
Ib-4 (510 m)
TEM
CL
BAF ásványtani és geokémiai jellemzői

## Slide 9
Ni
0,5 mm
?
Ásvány fázis
Makro- és mikroszkopikus módszerek

## Slide 10
BAF (D-11)
OPA (Mont Terri)
Ni(II)
log Cs sorbed (mol kg-1)
log Cs sorbed (mol kg-1)
Mért és modellezett szorpciós izotermák

## Slide 11
Vékonycsiszolatok:
Vékonycsiszolatok (ca. 40 μm) a Nyugat-Mecseki Antiklinális (Delta-11 fúrás) és Gorica Blokk (Ib-4 fúrás) magmintákból készültek
350 μm vastag Si hordozó lehetővé teszi a transzmissziós módú mikro-XRD méréseket
72 h szorpciós kísérlet szintetikus pórusvíz vagy 0.1 M NaCl alapoldatban, a hozzáadott Cs(I), Ni(II), Nd(III) vagy U(VI) koncentrációja modellezett szorpciós izotermák alapján (10-6–10-3 M elemtől függően)
Minta-előkészítés
Magminták
Csiszolat Si hordozón mintatartóhoz rögzítve

## Slide 12
Laboratórium:
(LV)SEM/EDX
laboratóriumi mikro-XRF 50 μm felbontással
  területek előzetes kiválasztása
Szinkrotronsugárzásos módszerek:
HASYLAB L nyalábcsatorna(Hamburg): kombinált μ-XRF/XRD/EXAFS 20 μm felbontással
ANKA FLUO nyalábcsatorna (Karlsruhe): kombinált μ-XRF/XRD 5 μm felbontással
µ-XRF pásztázó módban: elemek 2D eloszlása
  elemek közötti korreláció
  többváltozós statisztikai módszerek
  pozíciók kiválasztásának alapja további mérésekhez
µ-XRD: kristályos fázis-összetétel kiválasztott pozíciókban
µ-EXAFS: adott elem lokális környezete, megkötési mechanizmus
Mérési módszerek

## Slide 13
Laboratóriumi mikro-XRF: Cs(I) oldattal kezelt minták
IB4 minta 0.36 mM Cs+
K
Ca
Fe
Cs
Laboratóriumi mikro-XRF elemtérképek 1x4 mm2 területről, 40 µm lépésköz (Cr anódos röntgencső, monokapilláris optika)
Fe
K
Cs
K
Cs
Fe

## Slide 14: SR mikro-XRF/XRD/XAS mérési elrendezés
Polycap
Detector
MAR camera
HASYLAB L
HASYLAB L
HASYLAB L
ANKA FLUO

## Slide 15
Mikro-XRF – elemek közötti korreláció
Fe
K
K
Fe
K-Fe korreláció: agyagos mátrix (illit vastartalma + nanokristályos hematit)
Kiszóró pontok: Hematit, Káliföldpát
Mn
Mn
Ca
Ca
Ca-Mn korreláció: különböző karbonát
ásványok

## Slide 16
K
Cs(I) oldattal kezelt minták
K
Ti
Fe
Cs
IB4
D11
Mérés: ANKA FLUO,
E0 = 7,0 keV, 5 µm lépésköz
0.3×0.3 mm2
0.2×0.2 mm2
Cs
K
Cs
Si
K
Ca
Ti
Si
K
Ca
Ti
Cs

## Slide 17
K
Ca
Mn
Rb
Fe
Ni
0,5 mm
Ni(II) szorpciós kísérlet
r=0,85
r=0,90
Ni
K
Ca
K
Fe
Ni
K
Ni
IB4
D11

## Slide 18
µ-XRF elemtérképek
Ib-4 és D-11
U(VI) szorpciós kísérlet

## Slide 19
Többváltozós módszerek
Faktor analízis (FA)
Az adatmátrixokhoz tartozó kovariancia mátrixok sajátvektorai
- varimax forgatás
Pozitív mátrix faktorizáció (PMF) Két nemnegatív mátrixra bontás:
- G és F a bal és jobb oldali faktor mátrixok
- p faktorszám Célfüggvény minimalizálása:
- ahol σij az adatpontokhoz tartozó bizonytalanságok
Klaszter analízis (CA)
Nemhierarchikus k-közép módszer

## Slide 20
1.0
F
a
c
t
o
r
l
o
a
d
i
n
g
[
-
]
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Factor 1
Factor 2
Factor 3
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
K
Ca
Ti
Mn
Fe
Ni
Cu
Rb
Sr
Ba
Factor 4
Factor 5
Factor 6
(a)
K
Ca
Zn
Mn
Rb
Fe
Si
Sr
Ti
Ni
100 µm
(a)
Faktor analízis – D11 Ni(II)
Ni: agyagos mátrixhoz rendelhető faktorban

## Slide 21
1.0
F
a
c
t
o
r
l
o
a
d
i
n
g
[
-
]
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Factor 1
Factor 2
Factor 3
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
K
Ca
Ti
Mn
Fe
Ni
Rb
Sr
U
Factor 4
Factor 5
(b)
Rb
Mn
Fe
Ni
Sr
Zn
U
K
Ca
Ti
100 µm
(b)
Faktor analízis – D11 U(VI)
U: külön faktorban

## Slide 22
PMF – D11 Ni(II)
K
Ba
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Ca
Ti
Mn
Fe
Ni
Cu
Rb
Sr
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Factor 5
Factor 6
C
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
[
µ
g
]
/
g
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
100 µm
(a)
(b)
[Ni] 170 µg/g
PMF: kvantitatív információ megkötés mértékéről

## Slide 23
PMF – D11 U(VI)
F4
F5
F1
F2
F3
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Factor 5
C
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
[
µ
g
]
/
g
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
K
Ca
Ti
Mn
Fe
Ni
Rb
Sr
U
100
µm
(c)
(d)
[U] 400 µg/g
PMF: kvantitatív információ megkötés mértékéről

## Slide 24
Mikro-XRD – D11 Ni(II) és U(VI)

## Slide 25
Szilikát
Agyagos mátrix
Ankerit gyűrűk
Karbonátok
Káliföldpát
µ-XRF, BAF, D-11 U(VI)
Klaszter analízis: U szorpció
22%
38%
30%
7%
<3%
U-L intenzitás megoszlása

## Slide 26: Ni-K mikro-EXAFS
Mérés: HASYLAB L, Hamburg
Ni kicsapódás (új fázis): Ni-Ni visszaszórás R + DR = 2.75 Å. Ni-filloszilikát képződése
Ni felületi komplexáció: Ni-O, Ni-Al, és Ni-Si szórások. A koordinációs számok és távolságok agyagásványok rácsszéli kötőhelyein belső szférájú komplexek képződésére utalnak.
Az eredmények összhangban vannak a makroszkopikus EXAFS eredményekkel

## Slide 27
Következtetések
SR mikro-XRF alkalmas a kőzetalkotó elemek és a szorpciós kísérletek során megkötött nyomelemek egyidejű nagy laterális felbontású mérésére
A kombinált mikro-XRF és mikro-XRD egyedülálló lehetőséget nyújt a heterogén kőzetek vizsgálatában
A minták készítésénél és a szorpciós kísérleteknél a koncentrációk beállításánál figyelembe kell venni az alkalmazott módszerek analitikai teljesítőképességét
Nagy mennyiségű adat keletkezik egy kísérlet, a hatékony nyalábidő-kihasználáshoz megfelelő stratégia szükséges
Többváltozós módszerek alkalmazásával a mikro-XRF elemtérképekből kvantitatív információ nyerhető a megkötőképességről
További mikro-EXAFS mérések szükségesek a megkötési mechanizmus azonosításához

## Slide 28: Köszönetnyilvánítás
Karen Appel Manuela Borchert HASYLAB L
David Batchelor Rolf Simon ANKA FLUO
Maria Marques Bart Baeyens Paul Scherrer Institut
Máthé Zoltán MECSEKÉRC Zrt.
Gergely Felicián Vér Nóra Zagyvai Péter Szabó Ábel MTA EK
Szabó Csaba ELTE
Svájci-Magyar Együttműködési Program, projekt n° SH 7/2/11
EC FP7 (2007-2013), grant agreement n° 226716; RHK Kft