## Slide 1: Conception mécanique Partie 2 : La technologie Bladders & Keys
Aimants supraconducteurs d'accélérateurs
Nicolas PERAY
TE-MDT-MSC

## Slide 2: Bladders and Keys
Fresca2
  Introduction
  Les composants principaux
  L’assemblage et précontrainte (Bladders and keys)
  L’assemblage et précontrainte (système de compression longitudinale)
SQXF
  Introduction
  Les composants principaux
  L’assemblage et précontrainte (Bladders and keys)
  L’assemblage et précontrainte (système de compression longitudinale)
Résumé

## Slide 3: Fresca2
Dipôle pour une station test d’ échantillons de câble supraconducteur
Bobines en Nb3Sn
Champ magnétique : 13T (peut monter a 15T)
Ouverture : 100mm
Ø1000x1600 mm3
8 Tonnes

## Slide 4: Fresca2 Composants
Système de compression longitudinal (Acier inoxydable + Alliages d’aluminium)
Bobines
Culasses magnétiques (fer doux)
Frette (Alliages d’aluminium)

## Slide 5: Fresca2 Assemblage

## Slide 6: Fresca2 Assemblage
Bobines
Forces électromagnétiques
7580 kN / quadrant
Simulation magnétique dans un quart de la section de la bobine

## Slide 7: Fresca2 Assemblage
Emplacements pour les vessies
Clés
Removable insertion shim
2 steel sheets (0.3 mm-thick)
Laser-weld all along
Water injection
Effort développé par un Bladder a 700 bars : 784kN

## Slide 8: Fresca2 Précontrainte de l’aimant
Chart: Bladders and keys configuration
| 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0
Mpa | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 104 | 58 | 12 | 150 | 150 | 150
MPa
Coil Pack assembly
Loading operation
Final loading configuration @ 300K
Final loading configuration @ 4.3K
Cool-down
Powering
Quench
Back to normal configuration @ 4.3K
Contribution de J.C Perez
Clés
Vessies

## Slide 9: Fresca2 Compression longitudinale
Le système de compression longitudinale a pour but de minimiser les déplacement du câble conducteur dans l’axe longitudinale de l’aimant.
Efforts axiaux dans les tirants @4.2K et a 13T: 2800 kN
Précontrainte a 300K 150 MPa
Précontrainte dans les tirants a 4.2K 260 MPa
Contribution de J. Munoz Garcia

## Slide 10: Fresca2 Compression longitudinale

## Slide 11: SQXF
Quadrupôle de collimation
Diamètre du tube faisceaux : 150mm
Bobines en Nb3Sn
12T a 1.9K et a 17.5 kA
Prototype : 1.5m de long
Aimant final : 7m de long
Technologie de précontrainte de l’aimant : Bladders & Key
Image extraite de Google Streetview

## Slide 12: SQXF Composants
Bobines
Frette en aluminium
Frette en Acier Inoxydable soudées
Système de compression longitudinale (Acier inoxydable et alliage d’aluminium)
Culasses magnétiques

## Slide 13: SQXF
Clés
Emplacement pour les vessies
Force électromagnétique :
5300 kN/m par paire d’octant

## Slide 14: SQXF Précontrainte longitudinale
Effort longitudinal développé par les bobines : 11200 kN
Système de mise en tension des tirants

## Slide 15: Bladders & Keys Résumé
Fonctions des bladders (vessies) : insertions des clés
Fonctions des clés : donner une précontraintes à l’aimant à chaud (300K)
Fonction de la frette en alliage d’aluminium : donner la précontrainte nécessaire, à froid (4.2K-1.9K) pour lutter contre le déplacement du câble lors de la monter en puissance.

## Slide 16: FIN Merci pour votre attention
TE-MSC-MDT