## Slide 1
Od LHC do ery post-LHC
Czyli o tym jak powstał Wielki Zderzacz Hadronów i jakie są nowe projekty i nowe inicjatywy w CERN
Andrzej Siemko, CERN

## Slide 2: Plan wykładu
Czym jest Wielki Zderzacz Hadronów - LHC
Wyzwania związane z opracowaniem i budową LHC
  Zastosowania nadprzewodnictwa w akceleratorze LHC
  Magnesy nadprzewodnikowe LHC
  Nadprzewodnikowe wnęki rezonansowe LHC
  Energia wiązek protonowych LHC
  Zastosowanie nadpłynnego helu
Trochę historii i faktów związanych z LHC
Co po LHC?
  CLIC lub może FCC?
Podsumowanie

## Slide 3: Czym są akceleratory badawcze
Akceleratory badawcze są to wielkie urządzenia służące do przyspieszania cząstek naladowanych do prędkości bliskich prędkości światła
Kompleks akceleratorów w CERN jest największym i najbardziej uniwersalnym zespołem akceleratorowym na świecie
W jego skład wchodzą zarówno akceleratory liniowe jak i kołowe
Niemal wszystkie akceleratory stanowią ogniwa łańcucha akceleratorów przyśpieszających i dostarczających wiązkę do 27-kilometrowego LHC, który jako jedyny jest zarówno przyspieszaczem jak i zderzaczem cząstek elementarnych
W CERN wykorzystywane są wiązki elektronów, pozytonów, protonów, antyprotonów a także "ciężkich jonów" takich jak jądra atomów np. tlenu, argonu lub ołowiu

## Slide 4: Kompleks akceleratorów w CERN
?
?
?
?

## Slide 5
0.999393
0.9999978

## Slide 6: Kompleks Akceleratorów w CERN
Akcelerator LHC umieszczony jest 100 m pod ziemią w tunelu o obwodzie 27 km

## Slide 7: Struktura i główne parametry LHC
LHC jest podwójnym synchrotronem o ośmiokrotnej symetrii
  Dwie przeciwbieżne wiązki
  4 punkty przecięcia wiązek
Energia nominalna: 7 TeV
Energia początkowa: 450 GeV
Obwód pierścienia: 26658.883 m
Średnica pierścienia: ~8.6 km
Pierścień podzielony jest na 8 niezależnych sektorów
  8 łuków (ca. 2500m)
  8 sekcji prostych (ca. 600m)
  Łuk sektora składa się z 23 komórek o długości 105m

## Slide 8
1232 główne dipole
+
4928 multipolowych magnesów korekcyjnych
392 główne kwadrupole
+
2500 magnesów korekcyjnych
Regularny łuk:
Magnesy

## Slide 9
Regularny łuk:
Kriogenika
Kriogeniczna linia dystrybucyjna (26 km)
Statyczny nadciekły hel o temperaturze 1.9 K w izolowanych komórkach kriogenicznych o długości 214 m
Połączenie poprzez moduł serwisowy
A. Siemko

## Slide 10
Próżnia izolacyjna w kriogenicznej linii dystrybucyjnej
Regularny łuk:
Próżnia
Próżnia izolacyjna w kriostatach magnesów
Ultra wysoka próżnia wiązki
Beam 1 + Beam 2

## Slide 11: Plan wykładu
Czym jest Wielki Zderzacz Hadronów - LHC
Wyzwania związane z opracowaniem i budową LHC
  Zastosowania nadprzewodnictwa w akceleratorze LHC
  Magnesy nadprzewodnikowe LHC
  Nadprzewodnikowe wnęki rezonansowe LHC
  Energia wiązek protonowych LHC
  Zastosowanie nadpłynnego helu
Trochę historii i faktów związanych z LHC
Co po LHC?
  CLIC lub może FCC?
Podsumowanie

## Slide 12: Parametry głównych nadprzewodnikowych magnesów dipolowych LHC
Liczba głównych dipoli 1232
Pole dipolowe dla 7 TeV 8.33 T
Prąd w dipolach dla 7 TeV 11850 A
Energia zmagazynowana w dipolach 10 GJ
Liczba dipolowych obwodów elektrycznych 8
Całkowita liczba magnesów nadprzewodnikowych ~9600
Liczba wszystkich obwodów elektrycznych 1766

## Slide 13: Magnesy dipolowe
Utrzymywanie wiązki na stałej orbicie kołowej
→ Dipol
LHC
p = 7000 GeV/c
ρ = 27 Km
B = 8.33 Tesla
I
I
I
B

## Slide 14: Magnesy kwadrupolowe
I inne…

## Slide 15: Magnesy LHC - Nadprzewodnictwo
Nadprzewodnictwo jest cechą wielu pierwiastków i materiałów polegającą na tym, że w pewnych warunkach maja one zerową rezystancję
Poprawne określenie nadprzewodnictwa wymaga spełnienia jednocześnie dwóch warunków:
  zaniku oporu elektrycznego
  istnienia doskonałego diamagnetyzmu materiału nadprzewodzącego, zwanego efektem Meissnera

## Slide 16: Odkrycie nadprzewodnictwa
1911 – Pomiar zależności R-T dla rtęci
1908 – Kamerlingh Onnes skrapla hel
Podstawową właściwością stanu nadprzewodzącego jest to, że prąd elektryczny może płynąć bez występowania różnicy potencjałów
Metal | TC [K] | TC [°C]
Nb | 9.3 | -263.85
Pb | 7.2 | -265.954
V | 5.4 | -267.75
La | 4.9 | -268.25
Ta | 4.5 | -268.65
Hg | 4.2 | -268.95
Sn | 3.7 | -269.45
In | 3.4 | -269.75
Pd | 3.3 | -269.85
Cr | 3.0 | -270.15
Tl | 2.4 | -270.77
Al | 1.2 | -271.95
Zn | 0.9 | -272.3
Ti | 0.4 | -272.75
Rh | 0.000325 | -273.15

## Slide 17: Rodzaje nadprzewodnictwa
Wyróżnia się dwa podstawowe typy nadprzewodnictwa:
Nadprzewodnictwo I-go rodzaju, które występuje głownie w czystych metalach
Nadprzewodnictwo II-go rodzaju, charakterystyczne dla stopów metalicznych oraz tzw. nadprzewodnikach wysokotemperaturowych

## Slide 18: Nadprzewodniki I i II rodzaju
Temperatura [K]
Indukcja [T]
Tc
Bc2
Stan nadprzewodzący drugiego rodzaju (stan mieszany)
  ρ = 0
  B ≠ 0
Stan Meissnera
Stan normalny
Stan mieszany
Bc2(T)
Bc1(T)
Stan nadprzewodzący pierwszego rodzaju (stan Meissnera)
  ρ = 0
  B = 0
Bc1
0

## Slide 19: Nadprzewodnictwo I-go rodzaju
Idealny diamagnetyzm materiału nadprzewodzącego, zwany efektem Meissnera

## Slide 20: Nadprzewodniki II rodzaju
  Kwantowanie strumienia magnetycznego przechodzącego przez nadprzewodzące pętle prądowe
B
I

## Slide 21: Sieć wirów

## Slide 22: Diagram fazowy - powierzchnia krytyczna
Temperatura krytyczna Tc
Krytyczna gęstość prądu Jc
Krytyczne pole magnetyczne Bc
Temperatura [K]
Indukcja
[T]
Gęstość prądu [A/m2]
Jc
Tc
Bc
Stan nadprzewodzący:
      T < Tc
      J < Jc
      B < Bc

## Slide 23: Nadprzewodniki LHC - 7000 km kabli Cu/Nb-Ti

## Slide 24: Produkcja nadprzewodników typu Nb-Ti

Uszczelnienie i odpompowanie  Ekstruzja i ciągnienie
~ 1 m
~ 10 m
Ø~ 20 cm
Nb-Ti
Folia Nb
Cylinder z Cu
Ø~ 7cm

## Slide 25: Produkcja nadprzewodników typu Nb-Ti
Ostateczne ciągnienie połączone z formowaniem kształtu sześciokątnego i ciecie na odcinki ~ 1 m
Dalsze wielokrotne ciągnienie połączone z obróbką cieplną
Redukcja średnicy od Ø 7 cm to Ø 1-5 mm


## Slide 26: Produkcja nadprzewodników typu Nb-Ti
 1 m
 20 cm
Copper bar
ca. 5000-10000 hexagons
Copper tube

## Slide 27: Produkcja nadprzewodników typu Nb-Ti

Uszczelnienie i odpompowanie  Ekstruzja i ciągnienie
~ 1 m
~ 10 m
Ø~ 20 cm
Ø~ 7cm

## Slide 28: Produkcja nadprzewodników typu Nb-Ti
Dalsze wielokrotne ciągnienie połączone z obróbką cieplną
Redukcja średnicy od Ø 7 cm to Ø 0.8-1 mm


## Slide 29: Magnesy nadprzewodnikowe LHC

## Slide 30: Montaż cewek nadprzewodnikowych

## Slide 31: Produkcja w przemyśle

## Slide 32
Montaż finalny magnesów w kriostatach

## Slide 33
Testy w stacji testów

## Slide 34
Podroż 100m pod ziemie

## Slide 35
…i podroż w tunelu
30’000 km z prędkością 2 km/h!
Waga urządzeń w tunelu:
50 000 t

## Slide 36
Instalacja – setki tysięcy połączeń

## Slide 37
LHC Beam dump Lines
(TD62 & TD68)
SPS to LHC Transfer Lines
(TI2 & TI8)
Akcelerator LHC

## Slide 38: Magnesy nadprzewodnikowe w tunelu LHC
Magnesy w regularnej części łuku LHC

## Slide 39: Nadprzewodnikowe wnęki rezonansowe LHC

## Slide 40: Nadprzewodnikowe doprowadzenia prądowe LHC

## Slide 41
Momentum at collision 7 TeV (1 eV = 1,6 × 10-19 Joule)
Number of bunches 2808
Protons per bunch 1.15  1011
Total number of protons 6.5 . 1014 (1 ng of H+)
Energia wiazek LHC
700 MJ może stopić 1 tonę
miedzi
Energia zmagazynowana w 2 wiązkach: 724 MJoule
Energia potrzebna do stopienia 1 tony Cu: 700 MJoule
700 MJ zdysypowane w czasie 88 s
700.106 / 88.10-6  8 TW
Moc wszystkich elektrowni na świecie
 3.8 TW
Notes: 41

## Slide 42
beam absorber (graphite)
about 8 m
concrete shielding
Absorber

## Slide 43: Magnesy LHC - chłodzenie nadpłynnym helem
Nadpłynny hel = doskonałe chłodzenie!!!
Zwykły hel gazowy to atomy izotopu 4He. Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym 4He skrapla się w T = 4.22 K. Przy obniżeniu ciśnienia do 50 mbar T < 2.17K (Tλ = 2.17 K punkt λ ) zachodzi dramatyczna zmiana jego właściwości
0 -------------- 2.17 K ------------------- 5.2 K --------------------→ T
He II I He I I He
Najbardziej niezwykłą zdolnością nadpłynnego Helu jest to, ze ciepło może w nim płynąć bez występowania gradientu temperatury
Nadpłynność jest zjawiskiem “nadprzewodnictwa” ciepła

## Slide 44: Nadpłynność – efekt kapilarny

## Slide 45: Nadpłynność – efekt fontannowy

## Slide 46: LHC - najzimniejsza część wszechświata

## Slide 47: Plan wykładu
Czym jest Wielki Zderzacz Hadronów - LHC
Wyzwania związane z opracowaniem i budową LHC
  Zastosowania nadprzewodnictwa w akceleratorze LHC
  Magnesy nadprzewodnikowe LHC
  Nadprzewodnikowe wnęki rezonansowe LHC
  Energia wiązek protonowych LHC
  Zastosowanie nadpłynnego helu
Trochę historii i faktów związanych z LHC
Co po LHC?
  CLIC lub może FCC?
Podsumowanie

## Slide 48: 10/09 2008… pierwsza wiązka i wielki sukces
First turn !

## Slide 49: 19/09 2008 …poważna awaria

## Slide 50: Co potrafi zrobić duża energia i duże ciśnienie!!!

## Slide 51: November 2009 - LHC is back in action!
Notes: 51

## Slide 52: Listopad 2009 - detektory LHC rejestruja pierwsze zderzenia dla energii 900 GeV
Notes: 52

## Slide 53
Discovery 2012, Nobel Prize in Physics 2013
The Nobel Prize in Physics 2013 was awarded jointly to François Englert and Peter W. Higgs "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider”.

## Slide 54: Plan wykładu
Czym jest Wielki Zderzacz Hadronów - LHC
Wyzwania związane z opracowaniem i budową LHC
  Zastosowania nadprzewodnictwa w akceleratorze LHC
  Magnesy nadprzewodnikowe LHC
  Nadprzewodnikowe wnęki rezonansowe LHC
  Energia wiązek protonowych LHC
  Zastosowanie nadpłynnego helu
Trochę historii i faktów związanych z LHC
Co po LHC?
  CLIC lub może FCC?
Podsumowanie

## Slide 55: The HL-LHC Project
New IR-quads Nb3Sn
(inner triplets)
  New 11 T Nb3Sn
  (5.5 m dipoles)
  Crab Cavities
  Collimation upgrade
  Cryogenics upgrade
  Cold powering
  Machine protection
  …
Major intervention on more than 1.2 km of the LHC
Major intervention on more than 1.2 km of the LHC
HL-LHC PROJECT
300 fb-1 → 3000 fb-1
Including: Linac 4, Booster 2GeV, PS and SPS upgrade

## Slide 56
LINAC4 – PS Booster:
  H- injection and increase of PSB injection energy from 50 MeV to 160 MeV, to increase PSB space charge threshold
  New RF cavity system, new main power converters
  Increase of extraction energy from 1.4 GeV to 2 GeV
These are only the main modifications and this list is far from exhaustive
LS2 : (2019-2020), LHC Injector Upgrades (LIU)
SPS
  Electron Cloud mitigation – feedback system and partial coating of the vacuum system
  Impedance reduction, improved feedbacks
  Large-scale modification to the main RF system
PS:
  Increase of injection energy from 1.4 GeV to 2 GeV to increase PS space charge threshold
  Transverse resonance compensation
  New RF Longitudinal feedback system
  New RF beam manipulation scheme to increase beam brightness

## Slide 57
Run I
Run II
Run III
Run IV, V…
FAV = Fabrication, Assembly and Verification
today

## Slide 58: AWAKE
Advanced Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment
Proof-of-concept experiment to demonstrate a novel acceleration technique that accelerates particles up to three orders of magnitude stronger than conventional methods.
  Accelerate electrons of several GeV/m
Use the SPS proton beam to generate powerful wakefields in a 10m long plasma.
Wakefields accelerate externally injected electron beam.
Experiment has started end 2016.
Laser
dump
e- spectrometer
e-
SPS
protons
10m
SMI
Acceleration
Proton
beam
dump
e-gun
Laser
Proton
diagnostics
p
Plasma cell
First proton beam sent to AWAKE for proton beam line tests (16 June 2016)
Self-Modulation Instability

## Slide 59: AWAKE
Experiment diagnostics
Facility considerably modified for the AWAKE experiment.
Proton and laser beam line installed and commissioned, matching all specifications.
Experiment diagnostics installed and tested.
Plasma cell installed and hardware commissioned.
Synchronization of SPS beam with AWAKE laser with 20 ps accuracy.
750m proton beam line
Laser
plasma cell
Laser
dump
e- spectrometer
e-
SPS
protons
10m
SMI
Acceleration
Proton
beam
dump
e-gun
Laser
Proton
diagnostics
p
Plasma cell
Plasma cell
laser
proton beam
1 ns
Measurement of proton and laser synchronization
Electron gun

## Slide 60: The CLIC project
Main goal for the European Strategy update :
Cost and power optimised 380 GeV machine (~11 km) (drivebeam and klystrons), upgradeable to 3 TeV
Key technical activities in the CLIC collaboration:
X-band statistics and optimization for cost
Work with FEL labs using teir technology
Permanent magnets (power)
High Efficiency klystrons (power and cost)
Stability and alignment (lumin. performance)
Tests CTF3, CLEAR, ATF2, Low emittance rings
Physics and detectors
Notes: Fix layout

## Slide 61
International FCC collaboration (CERN as host lab) to study:
pp-collider (FCC-hh)  main emphasis, defining infrastructure requirements
~100 km tunnel infrastructure in Geneva area, site specific
e+e- collider (FCC-ee), as potential first step
p-e (FCC-he) option, integration one IP, FCC-hh & ERL
HE-LHC with FCC-hh technology
~16 T  100 TeV pp in 100 km ring
Future Circular Collider Study
Goal: CDR for European Strategy Update 2018

## Slide 62
16 T dipole design activities and options
Cos-theta
Blocks
Common coils
Short model magnets (1.5 m lengths) will be built from 2017 - 2021
Swiss contribution
Canted
Cos-theta
H2020
INFN
CEA
CIEMAT
PSI
LBNL
FNAL

## Slide 63
CE schedule studies
CE & schedule studies: first sectors available after 4.5 to 5 years for Technical Infrastructure installation, total CE duration ~7 years
5 years
7 years

## Slide 64
Technical Schedule for the 3 Options
schedule constrained by 16 T magnets & CE
→ earliest possible physics starting dates
FCC-hh: 2043
FCC-ee: 2039
HE-LHC: 2040 (with HL-LHC stop LS5 / 2034)
20
22
24
26
28
30
32
34
38
40
Civil Engineering FCC-hh ring
Dipole short models
16 T dipole indust. prototypes
16 T dipoles preseries
16 T series production
SC Magnets
CE FCC-ee ring + injector
FCC-hh
FCC-ee
HE-LHC
Strategy Update 2026 – assumed project decision
Installation HE-LHC
LHC Modification
42
Technical Design Phase
36
Installation + test FCC-ee
Installation + test FCC-hh
CE TL to LHC
LHC Removal
Dipole long models
Injector
16 T magnets
FCC-hh
FCC-ee
HE-LHC

## Slide 65
Physics Beyond Colliders Study was launched in 2016 with the goal of investigating all possible non-collider experiments. Several dozen proposals received so far.
PBC report to be submitted end 2018 as input to the next update of
European Strategy for Particle Physics
PBC - Scientific goal
The main goal of the Study Group is to explore the opportunities offered by the CERN accelerator complex to address some of today’s outstanding questions in particle physics through experiments complementary to high-energy colliders and other initiatives in the world.
These experiments would typically:
  …exploit the unique opportunities offered by CERN’s scientific infrastructure…
High Energy Physics Roadmap:
Scientific diversity programme serving a broad community

## Slide 66
Co po LHC? Tego jeszcze nie wiemy!
Laser
dump
e- spectrometer
e-
SPS
protons
10m
SMI
Acceleration
Proton
beam
dump
e-gun
Laser
Proton
diagnostics
p
Plasma cell
AWAKE
CLIC
FCC
  Jeśli nie zmienimy kierunku, to zapewne
  dotrzemy tam dokąd zmierzamy.
  (przysłowie chińskie)

## Slide 67: Podsumowanie
Badania naukowe, a w szczególności badania w dziedzinie fizyki eksperymentalnej, są ściśle sprzężone z rozwojem techniki i tzw. wysokich technologii
Wiele z opracowanych nowych technologii znajduje późniejsze zastosowania zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym
Należy pamiętać, że badania naukowe w dzisiejszych laboratoriach fizycznych to technika jutra

## Slide 68
Dziękuję za uwagę…