## Slide 1
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИРИДИЙ-192 ДЛЯ НК
Ашрапов У.Т. И.И.Садиков
Старший научный сотрудник Директор ИЯФ АН РУз
ashrapov@inp.uz
Ш.Р. Маликов
Старший научный сотрудник
12-10.2020 Международная конференция «ЯДРО-2020»

## Slide 2
Создание технологического участка по
изготовлению ИИИ Иридий-192 активностью 50-120 кюри и укомплектование источников Иридий-192
с гамма-дефектоскопами типа Гаммарид-192/120М.
Задачи
Оптимизация облучения природных иридиевых дисков тепловыми нейтронами реактора ВВР-СМ и получение Ir-192
c удельной активностью 125 кюри/г;
Упаковка иридиевых дисков, облучение в вертикальном канале реактора, радиохимическая переработка облученных иридиевых дисков;
Изготовление ИИИ Иридий-192 , герметизация и проверка герметичности иммерсионным методом;
Комплектация ИИИ Иридий-192 с гамма-дефектоскопом Гаммарид-192/120М (вальцовка, соединение с гибким валом, зарядка в радиационную головку);
6. Проведение НК сварного шва тест-образца (трубы) с ИИИ Ir-192.
,
Цель исследования

## Slide 3: Ядерные реакции
191Ir стабильный
(изотопная распространенность 37,3 %)
191Ir (n,) 192Ir (сечение активации – 960 барн)
193Ir стабильный
(изотопная распространенность 62,7 %)
192Ir (n,)  193Ir (сечение активации – 700 барн)
происходит выгорание Ir-192 [1]
[1] Левин В.И. Получение радиоактивных изотопов // М.: Атомиздат. 1972. С. 24-25.

## Slide 4: 1.Значения кадмиевых отношений для радионуклида Ir-192
Природный иридия | Масса образца иридия, г | Номер вертикаль-ного канала | Активность Ir-192, Бк | Кадмиевое отношение, RCd
Ir-191 | 1,5 10-5 | 2-6 | 5,97105 | 
Ir-191 + Сd | 1,510-5 | 2-6 | 2,66104 | 9,2
Ir-191 | 1,510-5 | 4-1 | 3,98105 | 
Ir-191 + Cd | 1,510-5 | 4-1 | 3,13104 | 12,7
Ir-191 | 1,510-5 | 2 | 3,32105 | 
Ir-191 +Cd | 1,510-5 | 2 | 1,67104 | 8,1

## Slide 5
2. Метод термо-нейтронного датчика (ТНД—2,0 + потенциометр Р-4833) и распределение плотности потока тепловых нейтронов а активной зоне

## Slide 6
Масса монитора Со-59, мг | Время облучения, час | Номер канала | Плотность потока тепловых нейтронов, нейтрон/см2сек
1,7 | 48 | 2-4 | 1,3∙1014
3,1 | 50 | 5-5 | 6,9∙1014
2,1 | 50 | 2-5 | 1,3·1014
3. Метод нейтронно-активационный анализа с мониторами сопровождения Со-59 (=3мм, h=0,2мм, m=3,0мг) по ядерной реакции Со-59 (n, ) Co-60

## Slide 7
4. Влияние толщины облучаемого диска иридия на выход наведенной активности радионуклида Ir-192
7
Вертикаль-ный канала | Толщина диска иридия, мкм | Масса диска иридия, г | Активность диска иридия, Ки | Активность в переводе на m=110-5 г, Ки | Выход наведен. активности Ir-192
2 | 0,5 20 60 80 | 1,510-5 4,710-3 11,110-3 19,710-3 | 8,910-6 9,110-4 1,9510-3 2,6910-3 | 6,0210-6 1,9310-6 1,7510-6 1,3610-6 | 1,0 0,32 0,29 0,22
4-1 | 0,5 20 60 80 | 1,510-5 6,210-3 13,110-3 19,510-3 | 2,610-6 2,710-3 5,0510-3 2,810-3 | 1,7510-5 3,3510-6 2,9110-6 1,410-6 | 1,0 0,19 0,26 0,23

## Slide 8
5. Упаковка иридиевых дисков
= 2,7 мм, h=0,2 мм, m=31.7мг

## Slide 9
ТВС ИРТ-4М
Облучение упаковки 2030 шт.
дисков иридия в контейнере ЭК-20,
внутри ТВС на расстоянии 35-45 см от
верха канала (середина) активной зоны;
2. Поток тепловых нейтронов
0,7∙1014 нейтрон/см2сек;
3. Время облучения 550-1650 часов;
4. Мощность реактора - 10 МВт.
Оптимальный режим облучения мишеней иридиевых дисков

## Slide 10
Изготовление ИИИ Иридий-192
в «горячих камерах» с использованием специальной установки

## Slide 11: Проверка герметичности ИИИ Ir-192
Выдержка ИИИ Ir-192 в иммерсионной
жидкости (8%-ный р-р Н3РО4) [2], далее
измерение активности кислотной вытяжки на
гамма-бета спектрометре “РАДЭК", MKGB-01 (Россия) .
Если активность не
превышает 185 Бк, то ИИИ Ir-192 является
герметичным и соответствует ГОСТу-7512-82 [3].
[2] Ашрапов У.Т., Эргашев Х.А., Махкамов Ш.М. Метод проверки герметичности источника ионизирующего излучения. Предварительный патент Республики Узбекистан № 4943. 1997.
[3] ГОСТ-7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод».
М., 1982. - 22 с.

## Slide 12
Комплектация источника Иридий-192 с гамма-дефектоскопом Гаммарид-192/120М
Размещение ИИИ Ir-192 в держатель, ее вальцовка и соединение держателя с ИИИ Ir-192 c гибким валом
Зарядка ИИИ Ir-192 в держателе с гибким валом в переносную
радиационную головку Гаммарид-192

## Slide 13: Основные технические характеристики ИИИ Ir-192 активностью 120 кюри
Наименование, характеристика и единица измерения | Данные
1. Рабочая поверхность | дно
2. Измеренное методом прямых измерений дозиметром, значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) источника, А/кг | 4,810-6
3. Измеренное, методом прямых измерений, дозиметром значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на расстоянии 50 мм от поверхности радиационной головкис заряженным источником, А/кг (мР/час) | 3,5810-9 (50)
4. Доверительные границы суммарной погрешности результатов измерения мощности экспозиционной дозы источника при вероятности 0,95, в % | ±20
5. Дата измерения мощности экспозиционной дозы гамма- излучения источника | 29.01.2014
6. Активность радионуклида иридий-192 в источнике, Бк | 4,441012
7. Наружные размеры источника, мм | диаметр - 4,5 высота – 8,0
8. Размеры активной части источника, мм | диаметр - 3,0 высота – 4,5
9. Материал капсулы | сталь марки 12X18Н10Т
10. Герметичность источника | герметичная капсула
11. Уровень радиоактивного загрязнения источника радиоактивными веществами при определении методом снятия мазка, в Бк | не более 185

## Slide 14
Технологическая схема
изготовления ИИИ Ir-192
Зарядка держателя источника с ИИИ Ir-192 в радиационную головку Гаммарид-192/120М, дозиметрический контроль
Упаковка иридиевых дисков, размещение мишени в вертикальный канал реактора ВВР-СМ
Вальцовка держателя источника ИИИ
Ir-192, соединение держателя источника с гибким валом, размещение в перезарядный контейнер
Изготовление
ИИИ Ir-192.
Проверка герметичности капсулы источника
Ir-192
Радиохимическая переработка на специальной установке облученных дисков иридия
Облучение мишени нейтронами реактора
ВВР-СМ иридиевых дисков

## Slide 15
Основные показатели НК тест-образца-трубы Ø=219 мм и h=8,0 м
с ИИИ Иридий-192
Номер Гаммарид 192/120М, (№ ИИИ Ir-192) | Толщина металла в месте просвечи-вания, мм | Время экспо-зиции, сек | МЭД, сзади рентген. пленки, мЗв | Чувст- витель-ност снимков, мм | Оптичес-кая плотность снимка
1109 (№4) | 20,0 | 16 | 4,5 | 0,2 | 2,0

## Slide 16: Рентгеновский снимок НК тест-образца (труба Ø=219 мм и h=8,0 м) соответствующий ГОСТ-7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»

## Slide 17: Рентгеновские снимки гамма- графического контроля сварных соединений технологических трубопроводов =2 дюйма (5,08 см) с толщиной стенки 2,77 мм и =44 дюйма (111,76 см) с толщиной стенки 9,53 мм, соответствующие американским стандартам ASME при использование ИИИ Ir-192 и проволочных эталонов чувствительности

## Slide 18
Опубликованные работы
- Ашрапов У.Т., Хужаев С.С., Байтелесов С.А. Разработка и изготовление капсулированных источников Иридия-192 для гамма-дефектоскопов Гаммарид-192. Международная Конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы современной физики», посвященная 100-летию академика С.А.Азимова, ФТИ, Ташкент, 5 ноября 2014г., С.29.
- U.T.Ashrapov, S.S.Khyjaev, S.A.Baytelesov. Manufacturing of gamma-defectoscope Gammarid-192 on the basis of ionizing radiation source of Iridium-192. VII Eurasian Conference «Nисlear science and its application», Baku, 21-24 October, 2014, P. 116.
- Ашрапов У.Т., Хужаев С.С., Исаев Ю.А. Изготовление источника ионизирующего излучения Иридий-192 для гамма дефектоскопа Гаммарид-192.// Международная научно-практическая конференция «Инновация-2017», 2017г. С.201-202.
- Ашрапов У.Т., Хужаев С.С., Исаев Ю.А.
Изготовление источника ионизирующего
излучения иридий-192 для гамма-
Дефектоскопов Гаммарид-192/120М.// Вопросы
атомной науки и техники. Серия: Техническая
физика и автоматика. АО «НИИТФА». г. Москва.
2017г., Выпуск 77. С.55-69.
-- Ashrapov U.T., Khujaev S.S., Khalikov U.A.,
Isaev Y.A. Manufacturing of Ionizing Radiation
Source of Iridium for Gamma-defectoscopes
Gammarid-192/120М. // International scientific
journal «Material sciences. Nonequilibrium phase
transformations». Sofia. Bulgaria. 2-2018. - P.52-54.
-- Ашрапов У.Т., Хужаев С.С., Карабеков З.И.,
Насритдинов З.Б. Изготовление источников
ионизирующего излучения иридий-192 для гамма-
дефектоскопов Гаммарид-192/120М. Наука и
инновационное развитие. г. Ташкент, 2019,C. 60-72.

## Slide 19
Гамма-дефектоскоп Гаммарид-192/120М

## Slide 20
Спасибо за внимание!

## Slide 21
Докладчик:
Ашрапов Улугбек Товфикович, с.н.с.
+7 998 71 289 38 22
ashrapov@inp.uz