## Slide 1: ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВИНЦА В СОСТАВЕ АНТИЧНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ КЕРЧЕНСКОЙ БУХТЫ 2020 г. П. К. Кашкаров1,2,3, М. В. Ковальчук1, Н. А. Макаров4, Е. Б. Яцишина1, Э. А. Грешников1, А. А. Анциферова1,2, П. А. Волков1, Л. И. Говор1, С. В. Ольховский4, Н. Н. Преснякова1, Р. Д. Светогоров1 1 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,Москва, Россия 2 Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 4 Институт археологии РАН, Москва, Россия

## Slide 2: Летом 2016 при строительстве опор Крымского моста экспедицией ИА РАН, под водой, был найден фрагмент античной крупной терракоты. Она была обнаружена среди перемещенных в 1970-е годы, при углублении дна, из района Керченской гавани, многочисленных керамических фрагментов.

## Slide 3: Место находки античной терракоты

## Slide 4: Для исследований античная терракота была передана в НИЦ Курчатовский институт. Поставлены задачи: 1) реконструировать первоначальный облик и технологию изготовления 2) датировать находку 3)установить центр производства и проследить торговые связи

## Slide 5: В результате проведенного комплексного исследования было установлено Античная терракота: 1. Имела осмоленные волосы, бороду и усы.2. Также при окраске волос использовался железисто- марганцевый краситель темно-коричневого цвета 3. Губы были окрашены красным охристым пигментом, нанесенным на загипсованную поверхность. 4. Краситель лица и глаз остался неизвестен из-за утрат во время пребывания в воде.

## Slide 6: График радиоуглеродного анализа образца смолы с поверхности терракоты. Результаты AMS-датирования образца смолы терракотовой головы (Центр изотопных исследований Джорджии, США, Иллинойс)
1.Sample | Lab. No | Material | δ13C, % | Analysis
Ak-Burun | UGAMS 42221 | Resin | -25,40 | Radiocarbon
2.Conventional radiocarbon age BP | pMC | 2-sigma calibrated result | 1-sigma calibrated result | Median probability
2360+/-20 | 74,56 | Cal 484–391 BC 95,4 % | cal 414–395 BC 68,3 % | -407 BC
ПРОГРАММА
РАДИОУГЛЕРОДНОЙ
КАЛИБРОВКИ:
CALIB REV7.1.0
1986-2018 M Stuiver and PJ Reimer

## Slide 7: Обнаружены металлические наплывы внутри терракоты

## Slide 8: Элементный состав образца металла по данным ЭРМ.
Химические элементы | Неочищенная поверхность, весовые % | Срез пробы, весовые %
O | 5.3 | -
Na | 0.9 | -
Al | 0.5 | -
Si | 2.0 | -
Cl | 11.5 | -
Ca | 0.9 | -
Fe | 0.8 | -
Pb | 78 | 100
Срез
Неочищенная поверхность

## Slide 9: Состав микроэлементов свинца изучали методом атомно-эмиссионной спектроскопии c индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) на приборе iCAP6300 duo, Thermo (для калибровки использовали многоэлементные стандарты фирмы High purity standards ICP-AM-6 и ICP-MS-68) , а изотопный состав образца методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) на приборе ELAN DRC-е (II) Perkin Elmer(для калибровки использовали стандарт изотопного состава свинца: NIST Standard Reference Material 981 с содержанием изотопов: 204Pb-1.4255 %; 205Pb-24.1442 %; 207Pb-22.0833 %; 208Pb-52.3470 %)

## Slide 10: Элементный состав микропримесей образца свинца, определенный методами АЭС-ИСП и МС-ИСП. Для определения концентраций Li, B, Na, Si, K, Ca и Тi применялся метод АЭС-ИСП, для определения остальных элементов МС-ИСП (средняя погрешность определения содержания элементов в материале пробы составила 15%)
Химические элементы с концентрацией от 0,1 до 1000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Na | Mg | Al | Si | K | Ca | Ti | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Sr | Y | Rh
400 | 260 | 77 | 180 | 95 | 670 | 5 | 11 | 280 | 1,2 | 27 | 650 | 2,3 | 4,5 | 12 | 1,2 | 15
Химические элементы с концентрацией от 0,1 до 1000 мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ag | Sb | Ba | Bi | Mo | Ce | B | Li | Sc | Zr | Te | V | Cr | La | Nd | Se | Hg
13 | 67 | 6,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5
Микроэлементы с концентрацией <0,1 мг/кг: Be, Ga, Ge, Rb, Nb, Ru, Pd, Cd, In, Sn, Cs, Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Tl, Th, U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Соотношения изотопов Pb – Pb образца (с учетом погрешностей). SD1 – стандартное отклонение величины относительного содержания изотопа в образце (общее содержание изотопов свинца нормировано на 100%), SD2 – стандартное отклонение величины изотопного соотношения Pb – Pb (рассчитано из SD1 для отдельных изотопов); нижняя и верхняя границы – диапазон попадания истинного значения шириной 2SD1 , рассчитанный по 2ơ критерию, для отдельных изотопов и 2SD2 для отношения изотопов. В этом случае истинные значения попадают в указанный интервал с вероятностью > 90%.
Изотопы Pb образца |  | SD1, % | 2SD1, % | нижняя граница | верхняя граница
204 | 1,3432 | 0,0004 | 0,0009 | 1,3423 | 1,3441
206 | 25,350 | 0,013 | 0,026 | 25,324 | 25,376
207 | 21,092 | 0,025 | 0,050 | 21,042 | 21,142
208 | 52,214 | 0,025 | 0,050 | 52,164 | 52,264
Отношения изотопов Pb-Pb образца |  | SD2, ед. | 2SD2, ед | нижняя граница | верхняя граница
206/204 | 18,874 | 0,011 | 0,022 | 18,852 | 18,896
207/204 | 15,703 | 0,019 | 0,038 | 15,665 | 15,741
208/204 | 38,874 | 0,022 | 0,044 | 38,830 | 38,918
204/206 | 0,052984 | 0,000032 | 0,000064 | 0,052920 | 0,053048
207/206 | 0,83202 | 0,00110 | 0,00220 | 0,82982 | 0,83422
208/206 | 2,0597 | 0,0015 | 0,0030 | 2,0567 | 2,0627

## Slide 12: Двумерные диаграммы изотопных полей рудных месторождений Средиземноморья. Изотопные соотношения Pb-Pb руд представлены в точечном виде. В нижней диаграмме используется метод «охватывающих эллипсов» (кластеров, объединяющих наиболее близкие руды).
образец
образец

## Slide 13: Изотопные диаграммы отношений 208Pb/206Pb к 207Pb/206Pb и 207Pb/204Pb к 206Pb/204Pb образца и свинецсодержащих руд Эгеиды и Западного Средиземноморья эпохи железного века.
образец
образец

## Slide 14: «Охватывающие эллипсы» изотопных отношений 208Pb/206Pb к 207Pb/206Pb и 208Pb/206Pb к 204Pb/206Pb руд «Taurus 2B» (Центральная Турция), Лавриона (Греция) и изотопная метка образца.
образец
образец

## Slide 15: Двумерные диаграммы изотопных отношений 208Pb/206Pb к 207Pb/206Pb и 206Pb/204Pb к 207Pb/206Pb образца и руд из шахт Лавриона, п-ва Халкидика, островов Сифноса и Фасоса, а также афинских и фасосских серебрянных монет и фрагментов продукта купеляции – литаргита V в. до н.э.

## Slide 16: Изотопные соотношения Pb-Pb образца свинца и галенитовых и полиметаллических руд Аттики, располагающиеся в пределах стандартного отклонения измерений образца (2SD).
Образец, место находки, тип руды | Соотношения свинцовых изотопов |  |  |  | 
 | Pb207/206 | Pb 206/204 | Pb 207/204 | Pb 208/204 | Pb208/206
Фрагмент свинцового наплыва терракоты | 0,83202 | 18,874 | 15,703 | 38,874 | 2,0597
Лаврион, Аттика (материковая Греция) |  |  |  |  | 
K19, Лаврион, шахта Камареса, малахит, азурит | 0,83196 | 18,868 | 15,697 | 38,848 | 2,05891
L4, Лаврион, шахта Камареса, кабрерит | 0,83134 | 18,875 | 15,692 | 38,886 | 2,06020
TG60A-1, Лаврион, шахта Камареса, галенит | 0,83127 | 18,865 | 15,682 | 38,837 | 2,05867
TG60A-2, Лаврион, шахта Камареса, церуссит | 0,83104 | 18,895 | 15,703 | 38,899 | 2,05871
B5, Лаврион, шахта Плака, галенит | 0,83127 | 18,882 | 15,696 | 38,888 | 2,05951
60-I-2, Лаврион, шахта Торикос, галенит | 0,8314 | 18,86 | 15,68 | 38,85 | 2,060
60-I-3, Лаврион, шахта Торикос, галенит | 0,8314 | 18,86 | 15,68 | 38,85 | 2,060

## Slide 17: Возможный источник руды – Аттика (Греция),месторождение Лаврион
Источник руды

## Slide 18
При подготовке материалов презентации использованы данные публикаций:
Gomes Susana Alves de Sousa e Silva Análise Isotópica do Pb em Metais Arqueológicos por ICP-QMS // Mestrado em Química Dissertação Mestrado em Química Tecnológica Ramo de Química Tecnológica. Universidade de Lisboa faculdade de ciencias departamento de chimica e bioquimica, 2012, 133 p.
Bartelheim M., Horejs B., Krauß R. Von Baden bis Troia; Ressourcennutzung, Metallurgie und Wissenstransfer; eine Jubiläumsschrift für Ernst Pernicka // hrsg. von Martin Bartelheim, Rahden // Westf alen: Leidorf, Oriental and European Archaeology, 2016, Bd. 3, 536 P
Yener K.A., Sayre E.V., Joel E.C., et al. Stable Lead Isotope Studies of Central Taurus Ore Sources and Related Artifacts from Eastern Mediterranean Chalcolithic and Bronze Age Sites // Journal of’ Archaeological Science, 1991, Vol. 18, 5, P. 541.
Gale N.H., Gentner W., Wagner G.A. Mineralogical and Geographical Silver Sources of Archaic Greek Coinage. In D.M. Metcalf, (ed.) // Roy. Num. Soc. Special Publication 1980. No.13, Metallurgy in Numismatics I, London, 3-50.
Gale, N.H., Picard, O., Barrandon N. The archaic Thasian silver coinage // In Wagner G.A. and Weisgerber G. eds. Antike Edel- und Buntmetallgewinnung auf Thasos. Der Anschnitt Beiheft 6, Deutschen Bergbau-Museums, Bochum, 1988, P.212-223
А также материалы электронных баз данных OXALID, Brettscaife. Net
Исследования продолжаются.
Намечено изучение происхождения глиняного сырья.
Благодарим за внимание